[image: image1.jpg]CotosPernonlocraska

MeGoas Ha MeTanAMueEKoH ocHOBE



Техническое описание изделия (паспорт)
Стул Стандарт ( артикул СРП-033)
[image: image2.png]



Габариты: 

  Высота  86  см

[image: image3.jpg]


  Ширина  44 см 
  Глубина  58 см

Высота сидения 48  см

Ширина сидения 42 см

Глубина сидения 37 см
Высота спинки  44см

Диаметр трубы 22мм, толщина стенки 1,1мм

	Максимальная нагрузка, до 100 кг

Вес нетто 3,5 кг
	


Материалы:

Каркас 

Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
диаметр 22мм

Толщина стенки 1,1 мм
Покрытие металла 2-х вариантов:
1) порошковая покраска 
Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием.

Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.
2)  Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС) 

Достигается путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома наносится для декоративных целей, а также для обеспечения защиты от коррозии и  для увеличения твердости поверхности.
Обивка
Кожзаменитель на выбор . 
· Кож.заменитель стандарт (производство РФ)
· Экотекс. По своим свойствам материал максимально приближен к натуральной коже.

это прочный, мягкий материал. После нанесения полиуретанового покрытия хлопковая основа перестает значительно растягиваться, но при этом выдерживает сильные механические нагрузки. После растягивания материал возвращается в свое первоначальное состояние. 

Спецификация - Pu Leather:

Толщина : 0.9MM.

Ширина: 137CM 

Плотность: 520,0 г/м2

Состав: основа = 70% полиэстер, 30% хлопок; покрытие = 100% полиуретан

Устойчивость к истиранию (Мартиндейл) = > 100 000 циклов
Наполнитель обивки (сидение + спинка) : Поролон, марка ST1820 / Плотность - 17,5±0,5  кг/ м3  

Напряжение сжатия при 40% деформации - 2,0±0,3 кПа
толщина поролона в  спинке- 20мм, сидении  20мм 

Изделие поставляется в собранном виде.
