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Техническое описание изделия
                                                    Подстолье  №5
[image: image2.jpg]



Габариты: 

  Высота 72см

  Ширина 46см

  Глубина 46см
Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
основная - круглого сечения :  диаметр 25мм, Толщина стенки 1,0 мм
 дополнительная - круглого сечения :  диаметр 18мм, Толщина стенки 1,1 мм  

Покрытие металла :

                              Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС)  (Электролитическое покрытие хромом), полученное путем
путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. 
содержание веществ при нанесении  шестивалентным хромом:

· Хромовая кислота: 225—300 g/l

· Серная кислота: 2.25—3.0 g/l, 
· Температура: 45 — 60 °C

· Плотность тока: 1.55—3.10 кА/кв.м. DC

· Аноды: свинец, содержащий до 7 % олова или сурьмы
-  значение твердости хромированного покрытия  9500  Мпа
-  толщина гальванического хромового покрытия 8,5 мкм
