[image: image1.jpg]CotosPernonlocraska

MeGoas Ha MeTanAMueEKoH ocHOBE



Техническое описание изделия (паспорт)
Стул Пекин ( артикул СРП-048)
[image: image2.jpg]


Габариты: 

  Высота 98 см

  Ширина 40 см

  Глубина 56 см

Высота сидения 47 см

Ширина сидения 40 см

Глубина сидения 40 см
Материалы:

Каркас 

Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
диаметр 25мм

Толщина стенки 1,2 мм
Покрытие металла 2-х вариантов:
1) порошковая покраска 
Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием.

Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.
2)  Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС) 

Достигается путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома наносится для декоративных целей, а также для обеспечения защиты от коррозии и  для увеличения твердости поверхности.
Обивка
Кожзаменитель на выбор .
Экотекс. По своим свойствам материал максимально приближен к натуральной коже.

это прочный, мягкий материал. После нанесения полиуретанового покрытия хлопковая основа перестает значительно растягиваться, но при этом выдерживает сильные механические нагрузки. После растягивания материал возвращается в свое первоначальное состояние. 

Спецификация - Pu Leather:

Толщина : 0.9MM.

Ширина: 137CM 

Плотность: 520,0 г/м2

Состав: основа = 70% полиэстер, 30% хлопок; покрытие = 100% полиуретан

Устойчивость к истиранию (Мартиндейл) = > 100 000 циклов
Наполнитель обивки (сидение + спинка) : Поролон, марка ST1820 / Плотность - 17,5±0,5  кг/ м3  

Напряжение сжатия при 40% деформации - 2,0±0,3 кПа
048 толщина поролона в  спинке- 20мм, сидении  20мм 

049 толщина поролона в спинке 20 мм, сидении  - 2 слоя поролона 10мм +  30мм
Схема сборки стула СРП 048-01 Пекин
I. Монтаж каркаса стула: 

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



1. Совместите четыре боковых отверстия в раме сидения (по два с каждой стороны) с четырьмя  отверстиями двух боковых опор стула.

2. Проложите шайбы под головки четырех винтов М6х20 и прикрутите боковые опоры к раме при помощи отвертки или шуруповёрта. Не затягивайте винты!
3. Поставьте каркас на ровную поверхность и отрегулируйте  его по горизонтальным и вертикальным плоскостям. Аккуратно затяните винты до упора.

II. Монтаж спинки стула: 048-01 (продолжение) и 048 (сварной каркас)
[image: image5.jpg]



1. Совместите два боковых отверстия в спинке стула с двумя верхними отверстиями в боковых опорах стула. Проложите шайбы под головки двух винтов М6х30 и прикрутите спинку к опорам, не затягивая винты.

2. Совместите нижнее отверстие в спинке стула с отверстием в тыльной части рамы каркаса стула. Проложите шайбу под головку одного винта М6х30 и прикрутите спинку к раме, не затягивая винты. 

3. Отрегулируйте ровность спинки по плоскостям. Аккуратно затяните винты до упора. 

III. Монтаж сиденья стула и установка декоративных элементов:

[image: image6.jpg]



1. Положите сиденье на каркас стула, прижав плотно к спинке, и     

отрегулируйте его по горизонтали.

2. Аккуратно переверните стул ножками вверх и прикрутите сиденье к каркасу стула четырьмя саморезами 3,5х16 через технологические отверстия в четырех монтажных пластинах. 

3. Вставьте две декоративные заглушки в два верхних отверстия каркаса стула.

Для стула 048 (Пекин) со сварным каркасом пункты II и  III.
