[image: image1.jpg]CotosPernonlocraska

MeGoas Ha MeTanAMueEKoH ocHOBE



Техническое описание изделия 
                                            Стол СРП С--751 120*80*74 с подстольем №7 (прямоугольник)
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


Столешница  изготовлена   из ЛДСП толщиной 22 мм  с АБС  кромкой.  
Подстолье  
Габариты: 

  Высота 72см

[image: image4.jpg]Jly6 Tevmbii 1014 Maxkaccap 3204 Gonn 3132 Jly6 cnerapii 1020 Tys 4702




  Ширина 63см

  Глубина 85см
Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
круглого сечения :  диаметр 25мм, Толщина стенки 1,2 мм
Квадратного сечения 40 х40 мм, толщина стенки 1,2 мм
Покрытие металла 2-х вариантов:

1)
порошковая покраска 

Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием. Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.

2)
 Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС) 

Достигается путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома наносится для декоративных целей, а также для обеспечения защиты от коррозии и  для увеличения твердости поверхности.содержание веществ при нанесении  шестивалентным хромом:

· Хромовая кислота: 225—300 g/l

· Серная кислота: 2.25—3.0 g/l, 
· Температура: 45 — 60 °C

· Плотность тока: 1.55—3.10 кА/кв.м. DC

· Аноды: свинец, содержащий до 7 % олова или сурьмы
-  значение твердости хромированного покрытия  9500  Мпа
-  толщина гальванического хромового покрытия 8,5 мкм
