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Техническое описание изделия (паспорт)
Кресло  Соната  ( артикул СРП-018)
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Габариты: 

  Высота  80  см
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  Ширина  60 см 
  Глубина  59 см

Высота сидения 47  см

Ширина сидения  53 см

Глубина сидения 44 см
Материалы:

Каркас 

Труба металлическая 
электросварная холоднокатаная сталь ГОСТ 8734-75
диаметр 25 мм

Толщина стенки 1,1 мм
Покрытие металла 2-х вариантов:
1) порошковая покраска 
Технология порошковой покраски обеспечивает металл нарядным и долговечным покрытием.

Полимерное порошковое покрытие сначала напыляют на изделие, а после этого в специальной печи и при определённой температуре подвергают полимеризации.
2)  Гальваническое покрытие хромом (ЛЮКС) 

Достигается путем  осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. Слой хрома наносится для декоративных целей, а также для обеспечения защиты от коррозии и  для увеличения твердости поверхности.
Обивка
Кожзаменитель на выбор .
Экотекс. По своим свойствам материал максимально приближен к натуральной коже.

это прочный, мягкий материал. После нанесения полиуретанового покрытия хлопковая основа перестает значительно растягиваться, но при этом выдерживает сильные механические нагрузки. После растягивания материал возвращается в свое первоначальное состояние. 

Спецификация - Pu Leather:

Толщина : 0.9MM.

Ширина: 137CM 

Плотность: 520,0 г/м2

Состав: основа = 70% полиэстер, 30% хлопок; покрытие = 100% полиуретан

Устойчивость к истиранию (Мартиндейл) = > 100 000 циклов
Наполнитель обивки (сидение + спинка) : Поролон, марка ST1820 / Плотность - 17,5±0,5  кг/ м3  

Напряжение сжатия при 40% деформации - 2,0±0,3 кПа
толщина поролона в  сидении  20мм 

Стул поставляется в разобранном виде (сидениея отдельно) , в стопке из 4-х -5 шт,  каркас стульев, сидения  и пачка  обвернуты в  пупырчатую пленку 
